**广州中医药大学第三附属医院2023-2024年度被服采购清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **类别** | **品种** | **材料技术要求** | **单位** | **规格** | **单价** |
| 1 | **病人服装系列** | 病人衣 | 医用面料，柔软厚实，纹理清晰无瑕疵；吸湿透气、柔软舒适、耐医用洗涤。  1、纤维含量：60%棉+40%聚酯纤维（±1%）；单位面积质量：157g/㎡(±3g/㎡)；纱线线密度：28.8tex\*28.3tex（±1tex），纱织密度：319\*208根/10cm（±3根/10cm）。  2、水洗尺寸变化率(%)，经向-0.6~-1，纬向-0.6~-1；起球（级）≥3；耐磨性能（次）≥20000；撕破强力（N）：经向：38（±1），纬向：45（±1）；断裂强力（N）：经向：1200（±1%），纬向：560（±1%），顶破强力（N）：890（±1%）。  3、耐水色牢度（级）≥4，耐汗渍色牢度（级）≥4，耐干摩擦色牢度（级）≥4，耐湿摩擦色牢度（级）≥4，耐皂洗色牢度（级）≥4，耐氯化水色牢度（级）≥4，耐次氯酸盐漂白色牢度（级）≥4，耐光色牢度（级）≥4，耐热压色牢度（级）≥4。  4、甲醛、异味、PH值、可分解致癌芳香胺染料符合GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》 B类标准。 | 件 | M-XL码 |  |
| 2 | 病人裤 | 件 | M-XL码 |  |
| 3 | 病人裤（单开边） | 条 | 常规码数 |  |
| 4 | 病人裤（双开边） | 条 | 常规码数 |  |
| 5 | **病房三件套** | 被套 | 1、专业医用功能面料，吸湿透气，柔软舒适、有弹性、防静电，耐医用洗涤。  2、面料成份：66.7%聚酯纤维+33.3%棉；纱线线密度：45.1S\*46.1S（±1S），纱织密度：552\*276根/10cm（±3根/10cm）；  3、水洗尺寸变化率(%)，衣长≥-1.0胸围≥0；起球（级）≥4；耐磨性能（次）≥20000；撕破强力（N）：经向27.2，纬向21.3（±5%）；断裂强力（N）：经向985（±5%），纬向444（±5%）；  4、耐水色牢度（级）≥4，耐汗渍色牢度（级）≥4，耐干摩擦色牢度（级）≥4，耐皂洗色牢度（级）≥4，耐氯化水色牢度（级）≥4；  5、甲醛、异味、PH值、可分解致癌芳香胺染料符合GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》 B类标准。 | 床 |  |  |
| 6 | 枕套 | 个 |  |  |
| 7 | 床单 | 张 |  |  |
| 8 | **医生服装系列** | 医生冬衣（男） | 1、医用面料，柔软厚实，纹理清晰无瑕疵；吸湿透气、柔软舒适、耐医用洗涤。  2、纤维含量：7%棉+93%聚酯纤维（±1%）；单位面积质量：226g/㎡(±3g/㎡)；纱线线密度：经纱一32.4s，经纱二42.2s/2，纬纱32.3s，纱织密度：648\*398根/10cm（±3根/10cm）。  3、水洗尺寸变化率(%)，经向-0.5~+1，纬向-0.5~+1；起球（级）≥4；耐磨性能（次）≥30000；撕破强力（N）：经向：41.5（±1），纬向：26.5（±1）；断裂强力（N）：经向：1780（±1%），纬向：1280（±1%），静电压半衰期（s）洗前静电电压（v）：1500（±1%），半衰期（s）：4.5（±1%），电荷面密度uc/㎡：1.8（±1%）。  4、耐水色牢度（级）≥4，耐汗渍色牢度（级）≥4，耐干摩擦色牢度（级）≥4，耐皂洗色牢度（级）≥4，耐氯化水色牢度（级）≥4。  5、甲醛、异味、PH值、可分解致癌芳香胺染料符合GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》 B类标准。 | 件 | 常规码数 |  |
| 9 | 医生冬衣（女） | 件 | 常规码数 |  |
| 10 | 医生夏衣（男） | 件 | 常规码数 |  |
| 11 | 医生夏衣（女） | 件 | 常规码数 |  |
| 12 | **护士服装系列** | 护士夏衣（女） | 件 | 常规码数 |  |
| 13 | 护士夏衣（男） | 件 | 常规码数 |  |
| 14 | 护士冬衣（女） | 件 | 常规码数 |  |
| 15 | 护士冬衣（男） | 件 | 常规码数 |  |
| 16 | 护士长夏衣 | 件 | 常规码数 |  |
| 17 | 护士长冬衣 | 件 | 常规码数 |  |
| 18 | 护士裤（男） | 件 | 常规码数 |  |
| 19 | 护士裤（女） | 件 | 常规码数 |  |
| 20 | 护士毛衣 | 件 | 常规码数 |  |
| 21 | 头花 | 100%聚酯纤维，尼龙网，合金夹 | 个 |  |  |
| 22 | **手术衣服装系列** | 洗手衣（短袖） | 1、医用面料，柔软厚实，纹理清晰无瑕疵；吸湿透气、柔软舒适、耐医用洗涤。  2、纤维含量：66%聚酯纤维+34%棉；纱线线密度：45.8S/2\*43.4S/2（±1S），纱织密度：572\*276根/10cm（±3根/10cm）；此布料重量239/㎡(±3g/㎡)；厚度（mm）≥0.43；  3、水洗尺寸变化率(%)衣长≥-1.2，腰围≥0，胸围≥0；起毛起球（级）≥3；耐磨性能（次）≥20000；撕破强力（N）：经向：38（±1），纬向：34（±1）；断裂强力（N）：经向：2000（±1%），纬向：950（±1%）。  4、耐水色牢度（级）≥4，　耐汗渍色牢度（级）≥4，耐干摩擦色牢度（级）≥4，耐湿摩擦色牢度（级）≥4，耐皂洗色牢度（级）≥4，耐唾液色牢度（级）≥4，耐氯化水色牢度（级）≥4，耐酚黄变色牢度（级）≥4。  5、甲醛、异味、PH值、可分解致癌芳香胺染料符合GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》 B类标准。 | 件 | 常规码数 |  |
| 23 | 洗手衣（长袖） | 件 | 常规码数 |  |
| 24 | 洗手裤 | 件 | 常规码数 |  |
| 25 | 防水衣 | 件 | 常规码数 |  |
| 26 | **值班三件套** | 被套 | 1、医用面料，柔软厚实，纹理清晰无瑕疵；吸湿透气、柔软舒适、耐医用洗涤。  2、纤维含量：100%聚酯纤维（±1%）；单位面积质量：140g/㎡(±3g/㎡)；纱线线密度：77\*157D（±1D），纱织密度：160\*103根/英寸（±3根/10英寸）。  3、水洗尺寸变化率(%)，经向-0.3~-1，纬向-0.4~-1；起球（级）≥3；耐磨性能（次）≥20000；撕破强力（N）：经向：27（±1），纬向：33（±1）；断裂强力（N）：经向：980（±1%），纬向：930（±1%），顶破强力（N）：920（±1%）。  4、耐水色牢度（级）≥4，耐汗渍色牢度（级）≥4，耐干摩擦色牢度（级）≥4，耐湿摩擦色牢度（级）≥4，耐皂洗色牢度（级）≥4，耐氯化水色牢度（级）≥4，耐次氯酸盐漂白色牢度（级）≥4，耐光色牢度（级）≥4，耐热压色牢度（级）≥4。  5、甲醛、异味、PH值、可分解致癌芳香胺染料符合GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》 B类标准。 | 床 |  |  |
| 27 | 枕套 | 个 |  |  |
| 28 | 床单 | 张 |  |  |
| 29 | **其它布草** | 床罩 | 张 |  |  |
| 30 | 中单 | 1、面料柔软厚实，纹理清晰无瑕疵，吸湿透气、柔软舒适、耐医用洗涤；  2、单面斜纹精梳纯棉面料、厚实耐用；  3、纤维含量：100%棉；单位面积质量：224g/㎡(±3g/㎡)；纱线线密度：24.4S\*18S（±1S），纱织密度：520\*228根/10cm（±3根/10cm），厚度（mm）≥0.45；  4、水洗尺寸变化率(%)，经向≥--3.0，纬向≥-1.0；起球（级）≥3；耐磨性能（次）≥20000；撕破强力（N）：经向≥13，纬向≥12；断裂强力（N）：经向≥950，纬向≥400；  5、耐水色牢度（级）≥4，耐汗渍色牢度（级）≥4，耐干摩擦色牢度（级）≥4，耐湿摩擦色牢度（级）≥3，耐皂洗色牢度（级）≥4，酚黄变（级）≥4，耐氯化水色牢度（级）≥4，耐光色牢度≥3  6、甲醛、异味、PH值、可分解致癌芳香胺染料符合GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》 B类标准。 | 张 |  |  |
| 31 | 治疗巾 | 张 |  |  |
| 32 | 翻身单 | 张 |  |  |
| 33 | 约束带 | 张 |  |  |
| 34 | 治疗袋 | 张 |  |  |
| 35 | 袖套 | 张 |  |  |
| 36 | 棉绳 | 扎 |  |  |
| 说明：   1. 序号1-7供货要求为采购人下单后30天内统一交货至采购人指定地点。 2. 序号8-36供货要求为分批次供货，每次供货时间为采购人下单后15天内交货至采购人指定地点。   以上被服需满足结实耐用、耐医用洗涤、不起球等条件，提供报价的商品优于或等于以上参数。 | | | | | | |